| 2015年海南省人造板产品质量省级专项监督抽查产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （承检机构：海南省产品质量监督检验所） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
| 1 | 海口秀英粤海旺木业经销部 | 混凝土模板用胶合板 | — | 1830×915×15mm | 2015-04 | 合格 |  |
| 2 | 海口秀英叁林板业经营部 | 混凝土模板用胶合板 | 鑫博源 | 915×1900×18mm | 2015-09 | 合格 |  |
| 3 | 海口秀英叁林板业经营部 | 混凝土模板用胶合板 | 鑫博源 | 915×1830×15mm | 2015-09 | 合格 |  |
| 4 | 海口美兰现岱木业商行 | 普通胶合板 | 福兴 | 1220×2440×14mm | 2015-05-29 | 合格 |  |
| 5 | 海口美兰现岱木业商行 | 普通胶合板 | 和顺 | 1220×2440×9mm | 2015-06-22 | 合格 |  |
| 6 | 海口美兰弘鑫建材装饰商行 | 普通胶合板 | 俊龙 | 1220×2440×12mm | 2015-09 | 合格 |  |
| 7 | 海口美兰弘鑫建材装饰商行 | 普通胶合板 | 俊龙 | 1220×2440×8mm | 2015-09 | 合格 |  |
| 8 | 海口美兰弘鑫建材装饰商行 | 普通胶合板 | 俊龙 | 1220×2440×5mm | 2015-09 | 合格 |  |
| 9 | 海口家佳乐装饰材料有限公司 | 普通胶合板 | 皇冠 | 1220×2440×8mm | 2015-08-02 | 合格 |  |
| 10 | 海口家佳乐装饰材料有限公司 | 普通胶合板 | 皇冠 | 1220×2440×11mm | 2015-07-28 | 合格 |  |
| 11 | 海口家佳乐装饰材料有限公司 | 普通胶合板 | 皇冠 | 1220×2440×4mm | 2015-07-18 | 合格 |  |
| 12 | 海口誉德嘉建材贸易有限公司 | 普通胶合板 | 合力 | 1220×2440×11mm | 2015-09 | 合格 |  |
| 13 | 海口誉德嘉建材贸易有限公司 | 普通胶合板 | 合威 | 1220×2440×14mm | 2015-09 | 合格 |  |
| 14 | 海口誉德嘉建材贸易有限公司 | 普通胶合板 | 和顺 | 1220×2440×8mm | 2015-09 | 合格 |  |
| 15 | 海口湘辉达装饰材料有限公司 | 普通胶合板 | 冠华 | 1220×2440×14mm | 2015-09 | 合格 |  |
| 16 | 海口湘辉达装饰材料有限公司 | 普通胶合板 | 冠华 | 1220×2440×8mm | 2015-09 | 合格 |  |
| 17 | 海口湘辉达装饰材料有限公司 | 普通胶合板 | 冠华 | 1221×2440×11mm | 2015-09 | 合格 |  |
| 18 | 海口秀英粤海旺木业经销部 | 混凝土模板用胶合板 | 固而安 | 1900×915×15mm | 2015-06-18 | 不合格 | 胶合强度、静曲强度、弹性模量 |
| 19 | 海口秀英粤海旺木业经销部 | 混凝土模板用胶合板 | — | 1830×915×15mm | 2015-09 | 不合格 | 胶合强度 |
| 20 | 海口美兰现岱木业商行 | 普通胶合板 | 亿洲科源 | 1220×2440×9mm | 2015-09 | 不合格 | 甲醛释放量 |