| 2015年新型墙体材料产品质量省级监督抽查产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （承检机构：海南省产品质量监督检验所） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
| 1 | 文昌恒升新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | (240×600×100)mm | 2015-05-15 | 合格 |  |
| 2 | 文昌恒升新型建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | (230×110×50)mm | 2015-05-15 | 合格 |  |
| 3 | 文昌鑫泰新型建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | (230×110×48)mm | 2015-05-25 | 合格 |  |
| 4 | 琼中乌石众富蒸压环保砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | (230×110×47)mm | 2015-05-25 | 合格 |  |
| 5 | 屯昌屯城宝利环保砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | (230×110×47)mm | 2015-05-24 | 合格 |  |
| 6 | 屯昌屯城王记环保砖厂 | 混凝土实心砖 |  | (240×110×49)mm | 2015-04-20 | 合格 |  |
| 7 | 海南琼海远为建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100mm | 2015-05-27 | 合格 |  |
| 8 | 定安雄鹏环保建材厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 230×110×45mm | 2015-04 | 合格 |  |
| 9 | 定安定城莫氏环保砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 235×110×46mm | 2015-05 | 合格 |  |
| 10 | 琼海财隆建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100mm | 2015-05-26 | 合格 |  |
| 11 | 琼海财隆建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 230×110×45mm | 2015-05-25 | 合格 |  |
| 12 | 五指山宏利灰砂砖厂 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | (600×240×100)mm | 2015-05-27 | 合格 |  |
| 13 | 五指山宏利灰砂砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | (200×100×47)mm | 2015-05-27 | 合格 |  |
| 14 | 五指山大江南新型建筑材料有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | (230×110×45)mm | 2015-05-15 | 合格 |  |
| 15 | 五指山广容环保灰沙砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | (200×100×45)mm | 2015-04-15 | 合格 |  |
| 16 | 五指山畅好环保灰沙砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | (240×115×53)mm | 2015-05-27 | 合格 |  |
| 17 | 乐东嘉鑫建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | (238×115×45)mm | 2015-05-27 | 合格 |  |
| 18 | 乐东方海新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | (600×240×100)mm | 2015-05-20 | 合格 |  |
| 19 | 乐东方海新型建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | (230×110×46)mm | 2015-05-15 | 合格 |  |
| 20 | 乐东尖峰旺发环保砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | (230×110×43)mm | 2015-04-20 | 合格 |  |
| 21 | 乐东喜乐环保砖开发有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | (230×110×45)mm | 2015-05-25 | 合格 |  |
| 22 | 乐东时代环保砖有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | (238×115×46)mm | 2015-05-23 | 合格 |  |
| 23 | 陵水提蒙宏丰建筑材料厂 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | (600×240×100)mm | 2015-05-20 | 合格 |  |
| 24 | 海南铸城建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100mm | 2015-05-25 | 合格 |  |
| 25 | 海南铸城建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 230×100×48mm | 2015-05-27 | 合格 |  |
| 26 | 海南福星环保建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 200×95×45mm | 2015-05-27 | 合格 |  |
| 27 | 陵水英州泰发建筑砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 230×110×45mm | 2015-05-28 | 合格 |  |
| 28 | 陵水大丰节能材料有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 230×110×45mm | 2015-04-28 | 合格 |  |
| 29 | 海南建邦建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100mm | 2015-05-26 | 合格 |  |
| 30 | 三亚汉旺建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 230×110×45mm | 2015-05-30 | 合格 |  |
| 31 | 三亚海棠湾福泰新型墙体砖厂 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×200mm | 2015-06-02 | 合格 |  |
| 32 | 三亚大业建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100mm | 2015-05-20 | 合格 |  |
| 33 | 三亚大业建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 230×110×45mm | 2015-05-22 | 合格 |  |
| 34 | 三亚坤泰建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100mm | 2015-05-23 | 合格 |  |
| 35 | 三亚坤泰建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 200×95×45mm | 2015-05-26 | 合格 |  |
| 36 | 儋州南弘石矿开发有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | （230×100×48）mm | 2015-06-09 | 合格 |  |
| 37 | 海口海利源实业有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100mm | 2015-05-20 | 合格 |  |
| 38 | 海南兴达环保建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 200×95×46mm | 2015-06-10 | 合格 |  |
| 39 | 海南广胜新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100mm | 2015-05-25 | 合格 |  |
| 40 | 海南广胜新型建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 240×115×53mm | 2015-06-06 | 合格 |  |
| 41 | 海南宏业新型环保建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 235×115×45mm | 2015-05-20 | 合格 |  |
| 42 | 海南海石实业有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 235×113×45mm | 2015年 | 合格 |  |
| 43 | 儋州银品实业有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | （200×95×47）mm | 2015-06-05 | 合格 |  |
| 44 | 海南蓝岛环保产业股份有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | （110×230×48）mm | 2015-05-30 | 合格 |  |
| 45 | 儋州茂盛商贸有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | （230×110×48）mm | 2015-05-15 | 合格 |  |
| 46 | 儋州茂盛商贸有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | （600×240×100）mm | 2015-05-15 | 合格 |  |
| 47 | 儋州灿基源轻质墙体材料有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | （600×240×100）mm | 2015-05-29 | 合格 |  |
| 48 | 儋州兰洋青锋彩砖厂 | 混凝土路面砖 |  | （300×300×50）mm | 2015-03-01 | 合格 |  |
| 49 | 东方新东实业有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | (100×600×240)mm | 2015-05-05 | 合格 |  |
| 50 | 东方城东创东环保砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 238×113×47mm | 2015-05-25 | 合格 |  |
| 51 | 海南益颐昕实业有限公司东方分公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×100×240（mm） | 2015-06-05 | 合格 |  |
| 52 | 东方通达环保砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 200×100×46（mm） | 2015-04-01 | 合格 |  |
| 53 | 昌江叉河鸿桥环保砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 220×110×46（mm） | 2015-05-08 | 合格 |  |
| 54 | 瑞图明盛环保建材（昌江）有限公司 | 混凝土路面砖 |  | 200×100×60（mm） C_(C)40 C_(f)4.0 | 2015-03-28 | 合格 |  |
| 55 | 白沙鸿兴实业有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 240×115×45（mm） | 2015-06-06 | 合格 |  |
| 56 | 白沙邦溪鸿桥灰沙砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 230×113×47（mm） | 2015-05-20 | 合格 |  |
| 57 | 白沙邦溪旺佳旺环保砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 240×115×53（mm） | 2015-06-05 | 合格 |  |
| 58 | 海口琼山信海永旺建材厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 238×113×48mm | 2015-05-10 | 合格 |  |
| 59 | 海口家顺发建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 230×110×46mm | 2015-05-19 | 合格 |  |
| 60 | 海南广益多新型环保墙体材料有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100(mm) | 2015-06-09 | 合格 |  |
| 61 | 洋浦陆达环保建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×100×240（mm） | 2015-05-26 | 合格 |  |
| 62 | 海南鑫鸿达建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×250×100(mm) | 2015-06-08 | 合格 |  |
| 63 | 澄迈永发鸿兴环保砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 115×240×46（mm） | 2015-05-15 | 合格 |  |
| 64 | 澄迈大丰兴隆环保砖厂 | 混凝土实心砖 |  | 235×115×50（mm） | 2015-05-01 | 合格 |  |
| 65 | 澄迈美亭民生环保砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 200×95×46（mm） | 2015-06-08 | 合格 |  |
| 66 | 万宁中和新型建筑材料有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 230×110×46mm | 2015-05-26 | 合格 |  |
| 67 | 万宁永昌建筑材料有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 230×110×46mm | 2015-06-18 | 合格 |  |
| 68 | 万宁神华建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 200×95×46mm | 2015-06-16 | 合格 |  |
| 69 | 海口能博万环保建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 200×95×46mm | 2015-06-10 | 合格 |  |
| 70 | 海口美兰建力建材厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 200×95×48mm | 2015-06-15 | 合格 |  |
| 71 | 海口美兰灵山福玉环保砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 235×115×48mm | 2015-06-08 | 合格 |  |
| 72 | 海口秀英顺发环保沙砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 235×113×48mm | 2015-05-26 | 合格 |  |
| 73 | 万宁嘉德兴盛建材有限责任公司万宁礼纪免烧砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | 240×50×115mm | 2015-06-08 | 合格 |  |
| 74 | 万宁嘉德兴盛建材有限责任公司万宁礼纪免烧砖厂 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100mm | 2015-06-10 | 合格 |  |
| 75 | 海口德沣建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100mm | 2015-03-20 | 合格 |  |
| 76 | 海口保税区柏基彩砖有限公司 | 混凝土路面砖 | 柏基 | 200×100×60mm | 2015-02-10 | 合格 |  |
| 77 | 文昌吉建环保建材制品有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | (600×200×100)mm | 2015-05-25 | 严重不合格 | 抗压强度-平均值，干密度 |
| 78 | 乐东抱由保定灰沙机砖厂 | 蒸压灰砂砖 |  | (240×115×45)mm | 2015-05-25 | 严重不合格 | 抗折强度-平均值，抗折强度-单块最小值 |
| 79 | 陵水提蒙瑞鑫新型建筑材料厂 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100mm | 2015-05-26 | 一般不合格 | 干密度 |
| 80 | 三亚汉旺建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100mm | 2015-05-29 | 严重不合格 | 抗压强度-平均值 |
| 81 | 昌江石碌顺昌水泥制品厂 | 混凝土路面砖 |  | 110×230×60（mm） C_(C)40 C_(f)4.0 | 2015-04-02 | 严重不合格 | 抗压强度-平均值，抗压强度-单块最小值，吸水率 |
| 82 | 海南裕峰源实业有限公司 | 蒸压灰砂砖 |  | 238×115×46mm | 2015-06-02 | 严重不合格 | 抗折强度-平均值 |
| 83 | 海口长航实业有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 600×240×100mm | 2015-06-05 | 一般不合格 | 干密度 |