附件2：

2015年海南省水泥产品质量

（国家联动）监督抽查结果

近期，海南省质量技术监督局配合国家质检总局对本省生产的水泥产品质量进行了国家联动抽查。本次联动抽查10批次产品，经检验，合格率为100%。

本次联动监督抽查依据：GB 175    通用硅酸盐水泥；

GB/T 176    水泥化学分析方法 ；GB/T 750    水泥压蒸安定性试验方法； GB/T 1346   水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法； GB/T 2419   水泥胶砂流动度测定方法 ； GB/T 12573  水泥取样方法 ；GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法（ISO法）；相关的法律法规、部门规章和规范；经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。对产品的下列项目进行了检验：三氧化硫，氧化镁，烧失量，不溶物，氯离子含量，凝结时间，安定性，强度。具体抽查结果如下：

2015年海南省水泥产品质量

国家联动抽查检验结果

| 序号 | 企业 名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 检验结果 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南屯昌鸿启水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 椰树 | P·C 32.5 | 2015-06-08 | 合格 | 海南省产品质量监督 检验所 |
| 2 | 屯昌中能水泥发展有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 中能 | P·C 32.5 | 2015-06-08 | 合格 | 海南省产品质量监督 检验所 |
| 3 | 澄迈华盛天涯水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 天涯牌 | P·O 42.5 | 2015-06-09 | 合格 | 海南省产品质量监督 检验所 |
| 4 | 华润水泥（昌江）有限公司金江粉磨站 | 复合硅酸盐水泥 | 海岛 | P·C 32.5 | 2015-06-09 | 合格 | 海南省产品质量监督 检验所 |
| 5 | 儋州明成水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 椰宝 | P·O 42.5 | 2015-06-01 | 合格 | 海南省产品质量监督 检验所 |
| 6 | 海南蓝岛环保产业有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 蓝岛 | P·C 32.5R | 2015-06-07 | 合格 | 海南省产品质量监督 检验所 |
| 7 | 儋州华盛天涯水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 天涯牌 | P·C 32.5R | 2015-06-11 | 合格 | 海南省产品质量监督 检验所 |
| 8 | 东方双吉水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 双吉 | P·O 42.5 | 2015-06-13 | 合格 | 海南省产品质量监督 检验所 |
| 9 | 海南昌江鸿启实业有限公司叉河水泥分公司 | 普通硅酸盐水泥 | 椰树 | P·O 42.5 | 2015-06-16 | 合格 | 海南省产品质量监督 检验所 |
| 10 | 昌江华盛天涯水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 天涯牌 | P·C 32.5R | 2015-06-16 | 合格 | 海南省产品质量监督 检验所 |